Приложение

к Техническому регламенту

«О требованиях к безопасности обуви, кожгалантерейных и меховых изделий и процессов их производства»

Перечень продукции и требования безопасности

Таблица 1

Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются требования настоящего технического регламента

| Наименование группы продукции | Перечень продукции. Код по ОК 005-93 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Обувь: | Сапоги, сапожки, полусапоги, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, и т.п. |
| повседневная мужская и женская |  |
| - юфтевая | 88 1110, 88 1210 |
| - хромовая | 88 2110, 88 2210 |
| - из текстильных материалов, войлока или фетра | 88 3110, 88 3210 |
| - из синтетических и искусственных материалов | 88 4110, 88 4210, 88 5110, 88 5210 |
| - комбинированная | 88 6110, 88 6210, 88 7110, 88 7210, 88 8110, 88 8210 |
| модельная мужская и женская |  |
| - хромовая | 88 2120, 88 2220 |
| - из текстильных материалов, войлока или фетра | 88 3120, 88 3220 |
| - из синтетических и искусственных материалов | 88 4120, 88 4220, 88 5120, 88 5220 |
| - комбинированная | 88 7120, 88 7220, 88 8120, 88 8220 |
| легкая и домашняя мужская и женская |  |
| - хромовая | 88 2140, 88 2150, 88 2240, 88 2250 |
| - из текстильных материалов, войлока или фетра | 88 3150, 88 3240, 88 3250 |
| - из искусственных материалов | 88 5140, 88 5150, 88 5240, 88 5250 |
| - комбинированная | 88 8140, 88 8150, 88 8240, 88 8250 |
| резиновая, полимерная, резинотекстильная и полимеротекстильная повседневная спортивная мужская и женская (для баскетбола, волейбола, тенниса, футбола и регби, кроссовая) | 25 9110, 25 9120, 25 9210, 25 9311, 25 9312, 25 9321, 25 9411, 25 9413, 25 9421, 25 9423, 25 9431, 25 9433, 25 9440 |
| - юфтевая | 88 1130, 88 1230 |
| - хромовая | 88 2130, 88 2230 |
| - из текстильных материалов, войлока или фетра | 88 3130, 88 3230 |
| - из синтетических и искусственных материалов | 88 4130, 88 4230 |
| 1 | 2 |
| Кожа для низа обуви | Кожа для изготовления деталей низа обуви гвоздевого, клеевого, ниточного и комбинированного методов крепления – 86 1100, 86 1200, 86 1300, 86 1400, 86 1600 |
| Кожа шорно-седельная | Кожа для изготовления шорно-седельных изделий, людского и конского снаряжения, ремешков и др. мелких изделий – 86 1700, 86 2700 |
| Кожа техническая | Кожа для изготовления мебели, кожаных деталей машин (в том числе обивки сидений машин) и разнообразных технических изделий, применяемых в различных отраслях промышленности - 86 1800, 86 2800, 86 3800 |
| Юфть для верха обуви | Юфть для верха обуви, в т.ч. термоустойчивая - 86 2100 |
| Кожа для верха обуви | Кожа для верха обуви – 86 3100 |
| Кожа для подкладки обуви | Кожа для подкладки обуви – 86 3200 |
| Кожа для одежды и головных уборов | Кожа для одежды и головных уборов – 86 3400 |
| Кожа галантерейная | Кожа для изготовления галантерейных и дорожных изделий – 86 3500 |
| Кожа для перчаток и рукавиц | Кожа для перчаток и рукавиц – 86 3600 |
| Кожа хромовая для протезов и деталей музыкальных инструментов | Кожа для изготовления протезно-ортопедических, бандажных и др. изделий протезной промышленности и деталей – 86 3700 |
| Кожа из спилка | Кожа из спилка для верха и подкладки обуви, для галантерейных изделий – 86 4100, 86 4200, 86 4300 |
| Полуфабрикаты кожевенные | Полуфабрикаты кожевенные для производства кож для низа обуви, хромовых кож различного назначения - 86 9000 |
| Кожгалантерейные изделия | Портфели, портпледы, рюкзаки, сумки, в т.ч. полевые и для кондукторов; перчатки, рукавицы, в т.ч. рабочие; ремни - поясные, для музыкальных инструментов и багажные; изделия дорожные, в т.ч. чемоданы, саквояжи, чехлы, футляры, снаряжение для милиции, изделия мелкой кожгалантереи и пр. |
| 1 | 2 |
|  | 87 8100, 87 8130, 87 8140, 87 8160, 87 8180, 87 8260, 87 8270, 87 8300, 87 8400, 87 8520, 87 8540, 87 8560, 87 8590, 87 8680, 87 8670, 87 8710, 87 8810, 87 8930 |
| Шорно-седельные изделия | Упряжь конская сельскохозяйственная, выездная, седла 87 9110, 87 9120, 87 9130, 87 9140, 87 9200 |
| Одежда, изделия меховые: одежда головные уборы воротники, манжеты, отделки, уборы перчатки, рукавицы изделия меховые прочие, в т. ч. носки, чулки Шкурки меховые выделанные | Пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, комбинезоны, полукомбинезоны, пиджаки, жакеты, жилеты, брюки, юбки, платья, сарафаны и другие аналогичные изделия 89 2000 головные уборы 89 3000 воротники, манжеты, отделки, уборы 89 4000 перчатки, рукавицы 89 5100 спальные мешки, носки, чулки, покрывала и т.п. 89 6000 шкурки меховые выделанные 891000 |

Таблица 2

Требования механической и биологической безопасности обуви

| № п/п | Наименование продукции. Род обуви | Наименование показателя безопасности | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обувь мужская и женская из кожи, текстиля, искусственных материалов и с комбинированным верхом | Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления, Н/см: - из кожи - из кожволона и резины непористой - из резины пористой полимерных материалов толщиной: до 6 мм (включительно): | не менее 34 не менее 42 не менее 42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | св.6 до 10 мм (включительно): св. 10 до 15 мм (включительно): | не менее 63 не менее 75 |
| 2 | Обувь мужская и женская из кожи, текстиля, искусственных материалов и с комбинированным верхом | Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления, Н/см: Подошва (кожа) с заготовкой верха – для доппельного, прошивного, сандального методов крепления Подошва (резина непористая, кожа) с заготовкой верха (кожа) – для клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного методов крепления Подошва (непористая резина, кожа) с заготовкой верха (кожа) - для бортового метода крепления Подошва (резина пористая) с подложкой (кожа) - для рантово-клеевого, доппельно-клеевого, сандально-клеевого, строчечно-сандально-клеевого, гвозде-клеевого методов крепления Подошва (кожа) с рантом (кожа для ранта) – для рантового метода крепления Подошва с подрезкой (резина пористая) с рантом (кожа для рантов) – для рантового метода крепления Подложка (кожа) с заготовкой верха обуви (кожа) – для сандально-клеевого, доппельно-клеевого, строчечно-сандально-клеевого Подложка (кожа) с рантом (кожа для рантов) – для рантово-клеевого метода крепления Рант (кожа для рантов) со стелькой с натуральной | не менее 140 не менее 110 не менее 120 не менее 30 не менее 130 не менее 140 не менее 120 не менее 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | губой, с искусственной губой (кожа) – для рантового, рантово-клеевого методов крепления | не менее 120 |
| 3 | Обувь из кожи, текстиля, искусственных материалов и с комбинированным верхом | Прочность крепления каблука (пластмассового, деревянного) среднего (от 30 до 45 мм), высокого (св. 45 до 70 мм) и особо высокого (более 70 мм), Н: | не менее 850 |
| 4 | Обувь мужская и женская домашняя, дорожная и облегченной конструкции из кожи, текстиля, искусственных материалов и с комбинированным верхом | Гибкость полупары обуви, Н/см Для обуви клеевого метода крепления, на подошве из: - кожи - резины непористой, кожволона - пористой резины Для обуви литьевого, строчечно-литьевого, строчечно-клеевого, сандального, строчечно-сандального метода крепления прессовой вулканизации, строчечно-прессовой вулканизации на подошве из кожи, непористой, пористой резины и полимерных материалов | не более 14 не более 10 не более 7 не более 5 |
| 5 | Обувь для игровых видов спорта | Стойкость подошвы к многократному изгибу, циклы: |  |
|  |  | - для баскетбола | не менее 10.103 |
|  |  | - для волейбола | не менее 20.103 |
|  |  | - для тенниса | не менее 15.103 |
|  |  | - для кросса | не менее 20.103 |
|  |  | Ударная прочность подошвы, Дж: |  |
|  |  | - для баскетбола | не менее 20 |
|  |  | - для волейбола | не менее 10 |
|  |  | - для тенниса | не менее 15 |
|  |  | - для кросса | не менее 15 |
| 6 | Ботинки для игры футбол и регби | Прочность крепления подошвы, Н/см Прочность крепления втулки, Н | не менее 140 не менее 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Обувь резиновая, полимерная, резинотекстильная и полимеротекстильная | Водонепроницаемость | Внутренняя поверхность обуви должна быть сухой |

Таблица 3

Требования механической и химической безопасности кожгалантерейных и шорно-седельных изделий

| № п\п | Наименование продукции | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сумки, портпледы, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, папки | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка, Н - сумки женские и мужские, молодежные | не менее 50 |
|  |  | - сумки хозяйственные, пляжные - портфели женские, ранцы, папки деловые | не менее 90 не менее 70 |
|  |  | - сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, чемоданы-дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции | не менее 170 |
|  |  | - чемоданы дорожные жесткой конструкции, чемодан-гардероб | не менее 400 |
|  |  | Устойчивость окраски к воздействиям, балл: - сухого трения - мокрого трения | не менее 4 * не менее 3 * |
|  |  | - "пота" | не менее 3 * |
|  |  | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г | не более 0,003 * |
|  |  | Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не более 0,15 * |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Ремни поясные и для часов, ремни для музыкальных инструментов, изделия мелкой кожгалантереи, сумки для кондукторов | Устойчивость окраски к воздействиям, балл: - сухого трения - мокрого трения - "пота" Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не менее 4 * не менее 3 * не менее 3 * не более 0,003 * не более 0,15 * |
| 3 | Ремни багажные | Разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней, Н | не менее 170 |
| 4 | Перчатки и рукавицы (кроме рабочих рукавиц) | Устойчивость окраски к воздействиям, балл: - сухого трения - мокрого трения - "пота" Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не менее 4 * не менее 3 * не менее 3 * не более 0,003 * не более 0,15 * |
| 5 | Рабочие рукавицы | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не более 0,003 * не более 0,15 * |
| 6 | Планшеты, сумки полевые | Устойчивость окраски к воздействиям, балл: - сухого трения - мокрого трения Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не менее 4 * не менее 3 * не более 0,003 * не более 0,15 * |
| 7 | Футляры | Устойчивость окраски к воздействиям, балл: - сухого трения - мокрого трения - "пота" Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г | не менее 4 * не менее 3 * не менее 3 * не более 0,003 * |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не более 0,15 * |
| 8 | Седла, упряжь | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г Массовая доля свободного формальдегида, мг/г Устойчивость окраски (для окрашенных кож) к воздействиям, балл: - сухого трения - мокрого трения | не более 0,003 * не более 0,15 * не менее 4 * не менее 3 * |
| Примечание к п.п.1-8: (*) – показатель для кожи |

Таблица 4

Требования химической безопасности кож

| № п/п | Наименование кожи | Наименование показателя свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кожа для низа обуви, в т.ч. для рантов Кожа шорно-седельная Кожа техническая (кроме хромового чепрака) Юфть для верха обуви | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не более 0,003 не более 0,15 |
| 2 | Кожа техническая - хромовый чепрак | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г Массовая доля свободного формальдегида, мг/г Массовая доля общих сульфатов, %, Массовая доля несульфатной серы Присутствие хлоридов | не более 0,003 не более 0,15 не более 0,4 не допускается не допускается |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Кожа (в т.ч. из спилка) для верха обуви | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г (кроме замши) Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не более 0,003 не более 0,15 |
|  |  | Устойчивость окраски к воздействиям, балл: Для велюра и кож для бесподкладочной обуви: - сухого трения, - мокрого трения - "пота" (кожа для бесподкладочной обуви) | не менее 4 не менее 3 не менее 3 |
| 4 | Кожа (в т.ч. из спилка) для подкладки обуви, для одежды и головных уборов, для перчаток и рукавиц, галантерейная | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г (кроме лайки и замши). Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не более 0,003 не более 0,15 |
|  |  | Устойчивость окраски к воздействиям, балл: - сухого трения: - мокрого трения Устойчивость окраски к воздействию "пота", балл | не менее 4 не менее 3 не менее 3 |
| 5 | Кожа хромовая для протезов и деталей музыкальных инструментов | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г (кроме замши) Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не более 0,003 не более 0,15 |
| 6 | Полуфабрикаты кожевенные | Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/г Массовая доля свободного формальдегида, мг/г | не более 0,003 не более 0,15 |

Таблица 5

Требования безопасности к химическим и полимерным материалам обуви и кожгалантерейных изделий

| Наименование материала | Наименование вредного вещества | Норматив |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водная среда | Воздушная среда |
|  |  | мг/дм3, не более | мг/м3, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полиамиды | Капролактам | 1,0 | 0,06 |
|  | Гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
| Полиуретаны | Формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | Толуилендиизоцианат | - | 0,002 |
|  | Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | Этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| Полиэфиры | Формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | Диметилтерефталат | 1,5 | 0,05 |
|  | Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| Полиакрилаты | Акрилонитрил | 2,0 | 0,03 |
|  | Метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| Поливинилхлори-дные | Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | Диоктилфталат | 2,0 | 0,05 |
|  | Дибутилфталат | 0,2 | 0,05 |
|  | Бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | Толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | Винилхлорид | 0,01 | 0,01 |
|  | Ацетон | 2,2 | 0,35 |
|  | Фенол | - | 0,003 |
| Резиновые | Тиурам Е | 0,5 | - |
|  | Цинк | 1,0 | - |
|  | Диоктилфталат | 2,0 | 0,05 |
|  | Дибутилфталат | 0,2 | 0,05 |
| Винилацетаты (искусственные кожи) | Формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | Диметилформамид | 10 | 0,03 |
|  | Винилацетат | 0,2 | 0,15 |
|  | Диоктилфталат | 2,0 | 0,05 |
|  | Дибутилфталат | 0,2 | 0,05 |
| Полиакрилонитрильные | Акрилонитрил | 2,0 | 0,03 |
|  | Диметилформамид | 10 | 0,03 |
|  | Винилацетат | 0,2 | 0,15 |

Таблица 6

Требования безопасности к текстильным материалам одежды и изделий из меха

| Материалы | Наименование выделяющихся веществ | Воздушная среда мг/м3, не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Натуральные из животного сырья Натуральные из растительного сырья | Формальдегид Формальдегид | 0,003 0,003 |
| Искусственные: вискозные ацетатные | Формальдегид Уксусная кислота | 0,003 0,06 |
| Полиэфирные | Диметилтерефталат Ацетальдегид | 0,05 0,01 |
| Полиамидные | Капролактам Гексаметилендиамин | 0,06 0,001 |
| Полиакринитрильные | Акрилонитрил Диметилформамид Винилацетат | 0,03 0,03м.р. 0,15 |
| Поливинилхлоридные | Винилхлорид Ацетон Бензол Толуол Фенол | 0,01 0,35 0,1 0,6 0,003 |
| Винилспиртовые | Винилацетат | 0,15 |
| Полиолефиновые | Формальдегид Ацетальдегид | 0,003 0,01 |
| Полиуретановые | Этиленгликоль Ацетальдегид | 1,0 0,01 |